Приложение к протоколу испытаний № 07-Д от 09. 04. 12

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ                         образцов деревянных клееных для оконных и дверных блоков

| №№ п/п | Наименование показателей | Значение показателей |
| --- | --- | --- |
|  |  | Нормативное | Фактическое |
| 1. | Прочность клеевых соединений на скалывание древесины вдоль волокон при склеивании по толщине и ширине, МПа | не менее 4,0 | 6,8 |
| 2. | Прочность клеевых соединений на изгиб при склеивании по длине на зубчатый шип,МПа | не менее 26,0 | 49,1 |
| 3. | Водостойкость клеевых соединений,группа | не ниже «средней Б» | средняя Б |
|  | •..'■_-. |  |  |

,

Нормативное	Фактическое

Испытатель

М.А. Антипова