МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ"

2012 г.

№ 07-Д 9 апреля 2012 года

Основание для проведения испытаний   - Письмо вх.№ 186 от 29.03.12

Наименование продукции	заготовки и детали деревянные клееные

для оконных и дверных блоков.

Предъявитель образцов	- ООО «Бранко»

109316 г.Москва, Волгоградский пр. дом 26

Дата получения образцов	-29.03.2012 Акт отбора образцов от 29.03.12

Сведения об испытываемых образцах    - образцы на скалывание древесины вдоль волокон,

-образцы на изгиб при склеивании по длине на зубчатый

шип, -образцы для определения водостойкости клеевых

соединений.

Дата испытания	- с 04.04.2012 по 08.04.12.

Методика испытаний	- ГОСТ 15613.1-84, ГОСТ 15613.4-78, ГОСТ 17005-82.

Результаты испытаний приведены в

прилагаемых приложениях	- См. на обороте

Заключение: Прочность клеевых соединений на скалывание древесины вдоль волокон при склеивании по толщине и ширине, прочность клеевых соединений на изгиб, водостойкость клеевых соединений соответствуют требованиям ГОСТ 30972-2002. «Заготовки и детали деревянные клееные для оконных и дверных блоков»

Зав. исследовательским отделом

М.А Кочеткова